DX—30高效镀硬铬工艺

DX—30高效硬铬电镀中间体属当前国际上最先进的镀铬工艺，性能稳定生产效率高，能耗更少，几年来已经在全国得到普遍推广，并出口到东南亚及欧美市场，广泛应用到航空，兵器，汽车，摩托车，制版造纸机械，纺织机械等行业。对于降低成本，提高经济效益，改善产品性能取得了显著效益。

- 工艺特点：

① 阴极电流效率高（达22~28%），沉积速度快（比传统镀铬工艺快一倍以上。在阴极电流密度60A/dm²，温度55~65°C时，沉积速度可达可达60um/h。

② 铬层硬度高（HV达900～1260，按GB9790－88）。耐磨损摩擦性好（比传统镀铬可提高20～30%）。

③ 铬层微裂纹多（可达400～1500条/cm²），耐腐蚀性提高（比传统镀铬可提高一倍）。

④ 镀层与基体结合力强，前处理与传统镀铬相同，操作容易。

⑤ 镀液分散能力好，镀层厚度均匀不易产生疱瘤现象。外观较传统镀铬光亮平滑。

⑥ 镀液不含氟化物，工件无低电流密度区的腐蚀。

⑦ 镀液阳极性能好，对阳极的腐蚀等同或低于传统镀铬。

⑧ 节约用电近一倍，提高工作效率1-2倍，节省劳力，缩短加工周期，降低电镀综合成本。

- 液组成及操作要求

铬酐 CrO3 180~240g/L 槽液温度 55~65°C 硫酸 H2SO4 1.8~3.4g/L 阴极电流密度 30~80A/dm² DX—30中间体 16~20ml/L 阳极材料 含锡7%~15%的铅锡合金 三价铬Cr³﹢ 1.0~4.0g/L 阴阳极面积 1׃2~3

- 槽液配制

㈠新配槽液一般按铬酐200G/L， DX-30中间体4g/L，再加入一定量的试剂硫酸，使铬酐与硫酸的比在100׃1.0~1.5范围内。

㈡配制步骤：

①加入2/3体积的去离子水（不能含有氯离子或硫酸根离子）于洁净的镀槽中，加热至45ºC~50ºC左右。

②在连续搅拌下逐步加入所需的铬酐。

③在连续搅拌下分别加入所需量的DX—30中间体和硫酸。

④将溶液搅匀后，加入去离子水至最终体积。验证槽液的浓度，必要时予以调整。

⑤加热温度至55~65ºC。加入适量经本公司认可的抑雾剂。

⑥电解3~4小时后即可试镀。

- 工艺转换

工艺转换的槽液需经本公司分析检测确认

㈠传统工艺转换，可将铬酐与硫酸等调整到本工艺范围内，直接使用DX—30转槽即可

㈡其它工艺在正常情况下可用DX—30补充转换，需要时应予调整。

转换后的性能指标与原槽液状况有关，应由用户与本公司先行确认。

五，液补充及维护

生产过程中需按千安时消耗和带出量补充铬酐和催化剂。槽液按电镀每千安小时加入DX—30 1.2g、铬酐155g，或按每补充铬酐100kg加入0.8公斤DX-30中间体，以维持镀液中铬酐与催化剂的浓度比例稳定。应尽量减少带出和抽风的损耗，使用纯水清洗回收，减少浪费防止槽液比例失调。除按上述规定补充，在生产过程中应根据实际情况予以调整。

六，其它

- 整流器要有足够的容量，满足大电流密度的要求，最低电流密度不小于20A/dm²（因为电流密度低会影响电流效率），电压12~15V，直流输出，纹波系数≤3%。

- 应有足够的加温和冷却设备，使操作温度在工艺规定范围内并且均匀。应有良好的循环搅拌设备，使镀液各化学成分与温度分布均衡。

- 前处理：应采用本公司认可的清洗剂。建议使用本工艺专用的ST—104A（手工清洗剂）和ST—104C（电解除油剂）。工件要清洗干净下槽，以免清洗剂影响电镀质量。

- 铬雾抑制剂：应采用本公司认可合格的抑雾剂，如F—53等。

- 阳极材料：应采用含锡5%的铅锡合金，铅应用优质电解铅，锡含量建议取上限。

- 杂质：镀液中金属离子的含量应控制在8g/L以下，CI¯不宜超过100ppm。

- 建议使用较高的电流密度（50~70A/dm²）和相适应的温度。随着槽液温度升高和电流密度降低，会引起电流效率下降。

- 使用本工艺做铝合金镀硬铬应增加前处理一次浸锌，二次浸锌两道工序，应采用本公司的铝合金电镀配套浸锌溶液（ST—210A，ST—210B浸锌溶液）。

| 电流密度（安培/平方分米）A/dm² | 沉积速度（微米/小时）um/h |
| --- | --- |
| 30 | 30 |
| 45 | 40---50 |
| 60 | 50---70 |
| 75 | 70---90 |

八，参考数据

①沉积速度

②电流效率比较                               ③沉积速度比较

27

25                       DX—30镀铬          100

23                                                              DX—30镀铬

21                                       75

19

17                                       50

15                   传统镀铬                                                 传统镀铬

13                                       25

11

0       30      60      90      120      0       30      60      90

电流密度（A/dm²）                                电流密度（A/dm²）

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

E-mall：jingjinggddg@163.com

公司地址：东莞市石碣镇科技路64号常胜工业园东莞晶晶表面技术公司 电话：13790181730

北美办事处地址：3054 white AVE la verne CA91750          电话：+16268636126