FC53—B铬雾抑制剂使用说明书

多年以来，广大的电镀硬铬厂商认定了由上海中科合臣股份有限公司生产的F53-B铬雾抑制剂（化学名称：全氟辛基磺酸钾）作为电镀生产的铬雾抑制，但是2018年中国政府签署了鹿特丹公约，并且把全氟辛基磺酸钾列入《中国严格限制的有毒化学品名录》。现我公司为响应国际环境保护法令，特与原全氟辛基磺酸钾原料的的厂家合作，共同研发出一款替代产品，商品名称F53—B铬雾抑制剂。经过公司研发部的刻苦攻关，累次实验，目前其效能完全达到了F53-B，使用量稍大，但是张力效果相当

商品名称：  FC53—B铬雾抑制剂

分子式：  C8F17SO3K

相对分子量：538

物化性质： 白色粉末或微黄色粉末，不爆燃，在水和大多数有机溶剂中融解度低

熔点：    390℃（分解）

指标：    含量≥99℅  水分≤0.1℅  PH值：中性

性能：  阴离子表面活性剂，抑制硬铬电镀时由于析氢而带出的铬雾。在电镀槽中，加入0.02－0.06g/L，就能迅速降低镀铬液的表面张力，并迅速形成细小泡沫层，控制了镀铬液中铬雾的逸出和飞溅，可使空气中的铬雾含量降至0.005－0.002mg/m³，低于国家规定允许的0.05 mg/m³。不仅消除了铬酐对环境的污染，还减少了铬液的损失，铬酐利用率可以提高30℅，同时减少排风设备的能耗以及设备的维修费用。由于该产品本身还是一种湿润剂，这就能促使镀铬镀层的结合力更好，大大提高镀件质量。

用法：  先按照镀铬槽液的总量计算出应加入FC53－B的量，置于干净容器里，加入60－70℃纯净热水，搅拌至完全溶解后备用。在生产中往镀槽中送入电流后，缓缓酌量的往镀槽里淋加上面所制备之溶液，到细小泡沫能够覆盖住因析氢而冒出的铬雾为止。

包装及贮运：500g/瓶（塑料瓶包装，按一般化学品规定贮运）

毒性及防护措施：戴防毒面具作业

———————————————————

E-mall：jingjinggddg@163.com

公司地址：东莞市石碣镇科技路64号常胜工业园东莞晶晶表面技术公司 电话：13790181730

北美办事处地址：3054 white AVE la verne CA91750          电话：+16268636126