ST—930超高速镀硬铬工艺

ST—930超高速硬铬添加剂是在我们公司的ST-927工艺的基础上迭代的最新产品，本工艺性能稳定生产效率高，能耗少，有更高的光亮度以及覆盖能力与更高的硬度，一般应用到航空、兵器、造纸机械、液压机械，各类滚筒与模具，特别是硬压轧辊等行业。对于降低成本，提高经济效益，改善产品性能取得了显著效益。

- 用途及特点：

① 最适宜轴类零件镀硬铬，镀层结合力好，外观较传统镀铬光亮平滑，不易产生针孔

②可承载更高的电流密度（最高可达70A/dm²），所以电流效率更高（最高可达28%），沉积速度快（最高可达80um/h），温度容忍高，可达70°C

③ 铬层微裂纹多（可达400～1500条/cm²），耐腐蚀性提高（比传统镀铬可提高一倍）。铬层硬度高（HV达900～1200，按GB9790－88）。耐磨损摩擦性好（比传统镀铬可提高20～30%）。

④ 镀层与基体结合力强，前处理与传统镀铬相同，操作容易。

⑤ 镀液分散能力更强，镀层厚度均匀不易产生疱瘤现象。外观较传统镀铬光亮平滑。

⑥ 镀液不含氟化物，工件无低电流密度区的腐蚀。

⑦ 镀液阳极性能好，对阳极的腐蚀等同或低于传统镀铬。

⑧ 节约用电近一倍，提高工作效率1-2倍，节省劳力，缩短加工周期，降低电镀综合成本。

- 液组成及操作要求

铬酐 CrO3 240~320g/L 槽液温度 55~70°C 硫酸 H2SO4 3.2~4.2g/L 阴极电流密度 25~80A/dm² 三价铬Cr³﹢ 1.0~2.5g/L 阳极材料 含锡5%~7%的铅锡合金 催化剂ST—930EK 22~32ml/L 阴阳极面积比 1：2-3

- 槽液配制

㈠新配槽液一般按铬酐240G/L，ST—930EK22 ml/L，再加入一定量的试剂硫酸，使铬酐与硫酸的比在100׃1.0~1.3范围内。

㈡配制步骤：

①加入2/3体积的去离子水（不能含有氯离子或硫酸根离子）于洁净的镀槽中，加热至45ºC~50ºC左右。

②在连续搅拌下逐步加入所需的铬酐。

③在连续搅拌下分别加入所需量的ST-930EK和硫酸。

④将溶液搅匀后，加入去离子水至最终体积。验证槽液的浓度，必要时予以调整。

⑤加热温度至60-65ºC。加入适量经本公司认可的抑雾剂。

⑥电解3~4小时后即可试镀。

四，液补充及维护

生产过程中需按千安时消耗和带出量补充铬酐和催化剂。槽液按电镀每千安小时加入ST—930E补充剂与铬酐155g，或按每补充铬酐100kg加入ST—930E5kg，以维持镀液中铬酐与催化剂的浓度比例稳定。应尽量减少带出和抽风的损耗，使用纯水清洗回收，减少浪费防止槽液比例失调。除按上述规定补充，在生产过程中应根据实际情况予以调整。

六，其它

- 整流器要有足够的容量以及导电设备有足够的容量，满足大电流密度的要求，最低电流密度不小于20A/dm²（因为电流密度直接影响电流效率），电压12~15V，直流输出，纹波系数≤3%。

- 应有足够的加温和冷却设备，使操作温度在工艺规定范围内并且均匀。应有良好的循环搅拌设备，使镀液各化学成分与温度分布均衡。

- 前处理：应采用本公司认可的清洗剂。建议使用本工艺专用的ST—104A（手工清洗剂）和ST—104C（电解除油剂）。工件要清洗干净下槽，以免清洗剂影响电镀质量。

- 阳极材料：应采用含锡7%~15%的铅锡合金，铅应用优质电解铅，锡含量建议取上限。

- 杂质：镀液中金属离子的含量应控制在10g/L以下，Cu不宜超过100ppm，Fe不超过15g/升。过高的金属离子杂质可以使用本公司的FC-e电解陶瓷桶电解

- 建议使用较高的电流密度（50~80A/dm²）和相适应的温度。随着槽液温度升高和电流密度降低，会引起电流效率下降。

| 电流密度（安培/平方分米）A/dm² | 沉积速度（微米/小时）um/h |
| --- | --- |
| 30 | 30 |
| 45 | 40---50 |
| 60 | 50---70 |
| 75 | 70---90 |

八，参考数据

①沉积速度

②电流效率比较                               ③沉积速度比较

27

25                       ST—930镀铬          100

23                                                              ST—930镀铬

21                                       75

19

17                                       50

15                   传统镀铬                                                 传统镀铬

13                                       25

11

0       30      60      90      120      0       30      60      90

电流密度（A/dm²）                                电流密度（A/dm²）

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

E-mall：jingjinggddg@163.com

公司地址：东莞市石碣镇科技路64号常胜工业园东莞晶晶表面技术公司 电话：13790181730

北美办事处地址：3054 white AVE la verne CA91750          电话：+16268636126